СЕМИНАР ЦФ РАН

№ 30												11.04.2012

## Повестка дня

## Представление статьи для публикации

« Модель поглощения газообразного нафталина упорядоченными слоями полимерных субмикрочастиц с наноструктурированной поверхностью »

Е.Ю. Грушникова, А.В. Кошкин, А.Ю. Меньшикова,

П.В. Лебедев-Степанов

Предложена новая модель описания кинетики поглощения газообразного нафталина из атмосферы трехмерно-упорядоченными слоями полимерных суб-микрочастиц (400-450 нм) как простых, так и с пористой (модифицированной) оболочкой и непроницаемым ядром. В эксперименте рассматривались слои полимерных  частиц с оболочками из поли(диметакрилат этиленгликоля) (ПДМЭГ). Обработка эксперимента с помощью физической модели позволила получить константы скорости поглощения аналита полимером и темплатными порами оболочек частиц. На основе полученных данных проведена оценка эффективной толщины оболочки частиц (порядка 30 нм), коэффициент диффузии аналита в полимере, а также энтальпии растворения нафталина в полимере. Показана эффективность разработанной модели для описания двухстадийного поглощения аналита слоями субмикрочастиц с нанопористой поверхностью.

Журнал: Российские нанотехнологии

Рецензент: в.н.с., к.х.н. В. Г. Авакян